| BPM 1001 – Matrix (ppm) |
| --- |
|  | 23Na | 24Mg | 27Al | 31P | 34S | 39K | 43Ca | 47Ti | 55Mn | 56Fe |
| Sample 1 | 693.5 | 7598.8 | 47410.7 | 288.5 | 0.00 | 16980.9 | 184562.6 | 3448.6 | 259.3 | 22578.4 |
| Sample 2 | 659.8 | 7311.2 | 44877.9 | 284.0 | 0.00 | 16707.6 | 178909.2 | 3378.1 | 255.0 | 22269.5 |