| Mineral content | BY07(wt%) | CB07(wt%) |
| --- | --- | --- |
| Quartz | 13.70 | 45.50 |
| Anorthoclase feldspar | 23.00 | 1.30 |
| Gypsum | 0.70 | 2.20 |
| Pyrite | 0.00 | 1.90 |
| Jarosite | 7.60 | 2.60 |
| Total non-clays | 45.10 | 53.50 |
| Ca-smectite (Wyo) | 37.30 | 17.20 |
| Ferruginous smectite | 0.00 | 4.20 |
| 1M illite (R>1, 70-80%I) | 7.90 | 19.80 |
| Chlorite (Tusc) | 9.70 | 5.20 |
| Total clays | 54.90 | 46.40 |