Table S1. Ion contents in HA and SCP granules (µg/mg of granule)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ca** | **Mg** | **P** | **Sr** | **Sr/Ca** |
| HA | 358.5 | 1.7 | 188.8 |  |  |
| SCP | 132.4 | 23.5 | 173.1 | 276.5 | 0.96 |