Supporting Table 2. P-values from one-tailed t-tests of the cocoon fiber.

P-values were calculated using Student’s t-test (one-tailed) using Excel software.

- Breaking stress

|  | C515 | C515-SpA1 | C515-SpA2 | C515-SpA1x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C515 | - | - | - | - |
| C515-SpA1 | 0.00163 | - | - | - |
| C515-SpA2 | 4.71E-13 | 0.0144 | - | - |
| C515-SpA1x2 | 5.30E-16 | 4.91E-06 | 0.000110 | - |
| C515-EGFP | 3.39E-05 | 9.64E-09 | 2.79E-16 | 1.07E-19 |

- Breaking strain

|  | C515 | C515-SpA1 | C515-SpA2 | C515-SpA1x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C515 | - | - | - | - |
| C515-SpA1 | 0.0586 | - | - | - |
| C515-SpA2 | 0.0314 | 0.269 | - | - |
| C515-SpA1x2 | 0.000136 | 0.00197 | 0.0228 | - |
| C515-EGFP | 5.46E-06 | 4.63E-05 | 0.00168 | 0.151 |

- Young’s modulus

|  | C515 | C515-SpA1 | C515-SpA2 | C515-SpA1x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C515 | - | - | - | - |
| C515-SpA1 | 0.182 | - | - | - |
| C515-SpA2 | 5.80E-09 | 1.54E-12 | - | - |
| C515-SpA1x2 | 6.23E-20 | 4.57E-26 | 1.42E-12 | - |
| C515-EGFP | 0.00382 | 2.01E-05 | 4.03E-12 | 1.55E-25 |

- Toughness

|  | C515 | C515-SpA1 | C515-SpA2 | C515-SpA1x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C515 | - | - | - | - |
| C515-SpA1 | 0.0269 | - | - | - |
| C515-SpA2 | 3.85E-06 | 0.0103 | - | - |
| C515-SpA1x2 | 3.34E-11 | 2.30E-06 | 0.000557 | - |
| C515-EGFP | 0.391 | 0.0670 | 8.10E-05 | 9.64E-09 |