|  | SiO2 | B2O3 | Na2O | CaO | Al2O3 | K2O | ZnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZnO35 | 23.1 | 35.3 | 6.4 | - | 3.6 | - | 31.6 |
| G3 | 43.0 | 7.8 | 19.4 | 22.0 | 7.4 | 0.4 | - |

Table 1. Chemical compositions of the glasses (mol%).