|  | % of cells detected (± SD) |
| --- | --- |
|  | Glass | PVC | PE | PP | Silicone | Copper | Steel |
| E. coli | 24h | 14,3 (± 5,7) | 8,4 (± 3,2) | 11,0 (± 7,0) | 12,2 (± 5,9) | 19,4 (± 11,5) | 0,29 (± 0,43) | 6,0 (± 4,4) |
|  | 48h | 24,5 (± 9,7) | 33,6 (± 17,0) | 13,4 (± 9,5) | 35,6 (± 22,9) | 40,8 (± 25,0) | 0,15 (± 0,24) | 39,7 (± 14,8) |
| S. enterica | 24h | 33,4 (± 22,7) | 55,4 (± 31,6) | 13,8 (± 10,4) | 25,2 (± 13,1) | 34,7 (± 12,1) | 16,4 (± 21,7) | 25,3 (± 0,05) |
|  | 48h | 19,9 (± 8,8) | 22,0 (± 15,8) | 13,0 (± 5,4) | 21,8 (± 10,6) | 17,2 (± 5,5) | 25,5 (± 15,1) | 41,9 (± 16,6) |
| L. mon.. | 24h | 13,5 (± 7,7) | 3,5 (± 0,9) | 12,1 (± 7,8) | 15,1 (± 8,4) | 40,2 (± 34,3) | 0,6 (± 0,8) | 6,2 (± 1,9) |
|  | 48h | 43,3 (± 7,3) | 22,6 (± 3,8) | 36,3 (± 12,1) | 39,1 (± 31,4) | 40,7 (± 17,8) | 0,0004 (± 0,0006) | 10,8 (± 9,2) |
| E. coli Bifilm E+S | 24h | 40,56 (± 37,25) | 40,88 (± 7,05) | 16,70 (± 3.,13) | 24,03 (± 23,09) | 31,02 (± 6,76) | 0,908 (± 0,27) | 33,69 (± 16,9) |
|  | 48h | 7,84 (± 5,70) | 19,2 (± 8,96) | 5,97 (± 1,48) | 16,46 (± 8,91) | 10,79 (± 2,49) | 26,69 (± 10,14) | 16,60 (± 4,79) |
| E. coli Bifilm E+L | 24h | 33,95 (± 21,41) | 26,06 (± 5,89) | 26,50 (± 4,87) | 29,67 (± 26,90) | 27,19 (± 2,35) | 0,023 (± 0,019) | 9,23 (± 4,69) |
|  | 48h | 17,15 (± 0,85) | 39,50 (± 12,49) | 17,18 (± 3,48) | 43,11 (± 14,40) | 25,01 (± 5,39) | 0,00011 (± 0,00004) | 31,41 (± 14,32) |
| S. enterica Bifilm E+S | 24h | 63,35 (± 20,92) | 70,88 (± 33,21) | 51,33 (± 11,03) | 42,72 (± 25,26) | 71,43 (± 14,79) | 1,29 (± 0,34) | 46,92 (16,38) |
|  | 48h | 30,08 (± 11,04) | 54,52 (± 14,47) | 57,46 (± 22,51) | 64,41 (± 30,23) | 89,28 (± 18,07) | 20,00 (± 3,43) | 76,96 (± 12,91) |
| S. enterica Bifilm L+S | 24h | 98,48 (± 7,88) | 46,20 (± 2,17) | 45,14 (± 4,14) | 23,27 (± 15,77) | 21,18 (± 9,46) | 0,052 (± 0,039) | 50,99 (± 2,76) |
|  | 48h | 41,91 (± 20,66) | 78,33 (± 2,79) | 58,42 (± 12,54) | 67,51 (± 0,84) | 20,13 (± 2,20) | 0,00015 (± 0.00009) | 78,12 (± 21,27) |
| L. mon. Bifilm L+S | 24h | 12,61 (± 2,76) | 13,12 (± 18,63) | 4,70 (± 2,00) | 2,39 (± 0,98) | 2,67 (± 0,65) | 0,015 (± 0,0079) | 16,48 (± 7,00) |
|  | 48h | 4,19 (± 2,88) | 7,00 (± 5,06) | 4,44 (± 2,84) | 4,98 (± 3,00) | 1,95 (± 1,38) | 0,00009 (± 0,00010) | 5,58 (± 3,86) |
| L. mon. Bifilm E+L | 24h | 19,20 (± 7,07) | 37,79 (± 10,00) | 14,66 (± 8,71) | 37,60 (± 25,68) | 27,41 (± 17,26) | 0,045 (± 0,037) | 11,30 (± 3,28) |
|  | 48h | 0,84 (± 0,66) | 17,25 (± 9,14) | 30,87 (± 3,79) | 11,01 (± 7,60) | 48,47 (± 17,19) | 0,00007 (± 0,00003) | 40,00 (± 1,67) |